## Slide 1
Лекция 3
Стружкообразование при резании материалов
В процессе резания происходит деформирование и разрушение материала заготовки, сопровождающееся рядом физико-химических явлений:
1) в деформированном объеме заготовки возникает сложнонапряженное состояние материала, имеют место упругие и пластические деформации, происходит хрупкое и вязкое разрушение. В поверхностном слое заготовки происходит изменение текстуры, структуры и всех теплофизических и электрофизических свойств;
2) в зоне резания возникает неоднородное температурное поле. Имеет место сложная схема распространения тепловых потоков и создаются особые условия теплопередачи между инструментом, стружкой и поверхностным слоем детали;
3) трение в области контакта инструмента и материала заготовки происходит при больших давлениях и температурах. Иногда возникает особый вид трения неокисленных поверхностей – чистое трение;
4) при определенных условиях резания на передней поверхности клина возникает слоистое металлическое образование, называемое наростом. Нарост изменяет геометрию клина и влияет на условия обработки;
5) происходят различные виды разрушения (износа) клина, возникающие под действием истирания, царапания, адгезии, диффузии и других явлений;

## Slide 2
6) применение смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) сопровождается физико-химическими явлениями, возникающими при соприкосновении смазочно-охлаждающих веществ с нагретыми поверхностями инструмента и заготовки;
7) в технологической системе могут возникать вынужденные колебания и автоколебания, ухудшающие процесс резания.
Виды стружки и условия образования
При обтекании режущего лезвия инструмента часть деформированного материала перемещается по его передней поверхности, превращаясь в стружку, а другая часть, находящаяся ниже линии среза, движется по его задней поверхности и образует поверхностный слой детали.
Стружкообразование и формирование поверхностного слоя детали являются единым процессом деформирования и разрушения материала при резании.
В зависимости от условий резания заготовок образуются различные виды стружек. Под условиями резания материалов следует понимать: режим резания, схему резания, геометрию режущего инструмента, свойства инструментального и обрабатываемого материалов, смазывающе-охлаждающее технологическое средство (СОТС) и т.д.
Впервые классификацию стружек дал в 1870 г. русский ученый И.А. Тиме в своей монографии «Сопротивление материалов и дерева резанию». Все возникающие при резании стружки можно разделить на четыре типа: сливную, скалывания или суставчатую, элементную и надлома.

## Slide 3
Сливная стружка. Сливная стружка имеет вид непрерывной ленты, у которой на верхней и боковых сторонах четко выражены следы пластической деформации в виде мелких заостренных выступов (рис. 11, а). Обработанная поверхность заготовки при образовании стружки данного типа имеет гладкий и блестящий вид. Сливная стружка образуется при резании вязких и пластичных материалов с большими скоростями резания, средними и малыми подачами, т.е. небольших и средних толщинах среза, при больших положительных передних углах инструмента.
Рис. 11. Типы стружек:
а – сливная; б – скалывания или суставчатая; в – элементная; г - надлома
а
б
в
г

## Slide 4
Стружка скалывания или суставчатая. Стружка скалывания имеет вид отдельных, четко выраженных элементов, прочно связанных друг с другом (рис. 11, б). Обработанная поверхность заготовки при образовании такой стружки содержит небольшое количество надрывов. Стружка скалывания образуется при обработке пластичных материалов при средних скоростях резания и подачах, т.е. при средних толщинах среза, и средних положительных передних углах.
Если увеличить толщину среза, т.е. подачу, уменьшить скорость резания и передний угол, то отдельные элементы стружки станут менее связанными, в результате чего образуется элементная стружка (рис. 11, в). Эти три вида стружки образуются при обработке пластичных материалов.
Стружка надлома. Стружка надлома имеет вид отдельных, произвольной формы элементов, несвязанных друг с другом (рис. 11, г). Обработанная поверхность заготовки – шероховатая с надрывами и зазубринами. Стружка надлома образуется при обработке малопластичных и хрупких материалов, например чугуна и бронзы, при работе с малыми скоростями резания, большими подачами и малыми передними углами. Если увеличить скорость резания, то при обработке хрупких материалов получится элементная стружка, а при резании с высокими скоростями даже сливная, которая обладает существенно меньшей прочностью по сравнению со стальной стружкой.
Таким образом, на формирование стружки влияют скорость резания, толщина среза, величина переднего угла режущего инструмента, физико-механические свойства обрабатываемого материала и т.д.

## Slide 5
Анализируя рассмотренные ранее стружки можно сделать выводы:
- независимо от типа стружек все они состоят из элементов и отличаются друг от друга только формой элементов и прочностью связей между ними;
- процесс резания цикличен, поэтому всегда сопровождается вибрациями, ухудшающими качество обработки.
Механизм образования стружки
при свободном прямоугольном резании.
Формализованная модель зоны стружкообразования
Поскольку полное описание механизма образования стружки достаточно сложно, то его заменяют упрощенной моделью, а именно процесс образования стружки рассматривают в идеализированном сечении по нормали к режущей кромке резца при свободном прямоугольном резании.
Впервые модель (схема) стружкообразования была предложена проф. И.А. Тиме. Согласно модели И.А. Тиме (рис. 12) срезаемый слой толщиной
превращается в стружку толщиной путем сдвига бесконечно тонких слоев материала в плоскости ОА – плоскости сдвига (скалывания), расположенной к плоскости резания под углом ,который получил названия угла сдвига или скалывания. В результате деформации обрабатываемого материала при его переходе в стружку толщина последней становится больше толщины срезаемого слоя ,а её длина – короче пути, пройденного резцом. Это явление И.А. Тиме назвал усадкой стружки.

## Slide 6
Рис. 12. Схема стружкообразования
Главный недостаток модели (схемы) И.А. Тиме состоит в том, что она предполагает существование единственной плоскости, в которой происходит деформирование срезаемого слоя.

## Slide 7
В этом случае в плоскости сдвига скорость перемещения частиц материала должна изменяться мгновенно от скорости резания до скорости перемещения стружки . Тогда в условиях плоскости сдвига ОА должны иметь место бесконечно большие градиенты напряжения и ускорения, что противоречит законам механики.
Дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования, выполненные в нашей стране и за рубежом, доказали существование переходной зоны между срезаемым припуском и стружкой. Так, например, при резании на микроскоростях (в мм/мин) высокопластичных металлов (меди, латуни) было доказано существование зоны стружкообразования клинообразной формы (рис. 13), имеющей начальную OL и конечную ОМ границы.
Рис. 13. Зона стружкообразования

## Slide 8
Установлено, что процесс пластической деформации начинается впереди резца на границе OL, имеющей криволинейную форму, которая в некоторых случаях располагается даже ниже линии среза. Степень деформации , рассчитанная, например, по искажению делительной сетки (рис. 14), в точках срезаемого слоя от линии OL к линии ОМ возрастает сначала медленно, а затем в зоне АОМ с большей скоростью (здесь – условная плоскость сдвига, проведенная из вершины резца в точку А пересечения наружных поверхностей заготовки и стружки).
Рис. 14. Искажения координатной сетки,
полученной методом вдавливания индентора
В отличие от обработки на микроскоростях, при резании на скоростях, обычно применяемых в практике, усадка стружки уменьшается, а границы зоны и
поворачиваются по ходу часовой стрелки и сближаются, занимая соответственно положения и .

## Slide 9
При этом толщина фактической зоны деформации в районе условной плоскости сдвига OA составляет десятые доли миллиметра. Поэтому после протравливания кислотой шлифов «корней» стружки эта зона выглядит как плоскость, разделяющая срезаемый слой и стружку.
Сужение зоны деформации при резании объясняется тем, что с увеличением скорости резания от микроскоростей до скоростей, применяемых на практике, резко возрастает скорость деформации, вследствие чего происходит запаздывание пластических деформаций. Это приводит к приближению границы OL к условной плоскости сдвига OA. При этом верхняя граница ОМ также приближается к условной плоскости сдвига OA, а толщина зоны деформации АОМ резко уменьшается. В результате на микрошлифах зона деформации просматривается как прямая линия.
Усадка стружки, относительный сдвиг.
Связь усадки стружки с относительным сдвигом
Рассмотренному ранее процессу стружкообразования всегда в большей или меньшей мере сопутствуют усадка стружки и наклеп.
Усадка стружки – это изменение размеров стружки по сравнению с размерами срезаемого объема материала заготовки.
Пусть срезаемый объем материала заготовки, площадь которого ОАВС, имеет толщину , ширину и длину l (рис. 15), то есть . В процессе резания режущий клин переместится из положения I в положение II, т.е. из точки С в точку О. При этом он деформирует рассматриваемый объем материала и переведет его в стружку.

## Slide 10
Рис. 15. Схема усадки стружки
В процессе деформации фигура ОАВС трансформируется в фигуру ОАEF. Объем снимаемого материала до и после деформации останется неизменным, т.е.
Где V1 – объем стружки; – толщина образовавшейся стружки; – ширина образовавшейся стружки; – длина стружки; – коэффициент полноты (сплошности) стружки (для непрерывной стружки = 1, для элементной = 0,6…0,8).

## Slide 11
Для количественной оценки напряженного состояния в зоне резания вводят специальные коэффициенты: коэффициент продольной усадки стружки –
коэффициент усадки стружки по толщине – , и коэффициент усадки стружки по ширине – . Данные коэффициенты зависят от условий резания, а их величины обычно составляют: ; ; .
Для практических целей обычно используют коэффициент продольной усадки стружки, так как он изменяется в более широком диапазоне.
При отрицательной усадке стружки, т.е. когда , скорость перемещения стружки по передней поверхности инструмента может превышать скорость резания в 2 раза, что следует из выражения:
откуда
где – время перемещения инструмента на расстояние и время образования стружки длиной ; – скорость резания; – скорость перемещения стружки по передней поверхности инструмента.
Увеличение скорости стружки по сравнению со скоростью резания приводит к возрастанию температуры в зоне резания и более быстрому износу инструмента. Отрицательная усадка стружки имеет место при обработке труднообрабатываемых материалов и титановых сплавов.