## Slide 1
Лекция 4
Рассмотреть самостоятельно влияние переднего угла , скорости резания и физико-механических свойств обрабатываемого материала на усадку стружки.
Наростообразование при резании металлов
Резанию многих материалов при определенных условиях сопутствует явление, называемое наростообразованием. Под наростом понимают клиновидное слоистое металлическое образование, расположенное на передней поверхности лезвия вдоль его режущей кромки (рис. 1). Нарост – сложное по химическому составу агрегатное состояние металла из продуктов взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов и окружающей среды. Он представляет собой слои сильно деформированного обрабатываемого материала с включениями оксидов и карбидов обрабатываемого и инструментального материалов, а также кобальта, входящего в состав твердого сплава. Твердость нароста в 1,5…1,7 раза выше твердости обрабатываемого материала.
Рис. 1. Строение нароста

## Slide 2
Основная часть нароста после формирования выполняет функции передней поверхности инструмента. Вследствие этого уменьшается длина контакта стружки с передней поверхностью, т.е. происходит «укорочение» последней. При воздействии укороченной передней поверхности инструмента на срезаемый слой в переходной пластически деформируемой зоне возникает объемная пластическая деформация. Металл деформируется не только в плоскости стружкообразования, но и вдоль режущих кромок инструмента.
Процесс образования нароста схематично можно представить следующим образом. При определенных температурах и высоких давлениях в зоне резания химически чистые (ювенильные) поверхности стружки и инструмента подвергаются адгезионному схватыванию: происходит прочное присоединение контактного слоя стружки к передней поверхности инструмента и образование заторможенного слоя. Обтекание этого слоя стружкой способствует возникновению новых заторможенных слоев металла, которые наращиваются друг на друга, пока нарост не достигнет размеров, максимально возможных при данных условиях. Шероховатая поверхность каждого вновь образованного заторможенного слоя создает благоприятные условия для проникновения кислорода воздуха и его диффундирования в поверхностные слои металла. Оксидные пленки уменьшают трение между стружкой и поверхностью нароста, и каждый последующий заторможенный слой становится короче предыдущего, что приводит к образованию нароста клиновидной формы. При достижении определенной высоты прочность нароста оказывается недостаточной и он разрушается.

## Slide 3
Разрушению нароста способствует и то, что он не полностью охватывается стружкой, т.е. между наростом, стружкой и поверхностью резания появляются зазоры, в результате чего он перестает находиться в условиях всестороннего сжатия.
Впервые правильное объяснение наростообразованию дал Я.Г. Усачев.
Разрушенный нарост частично уносится стружкой, частично – поверхностью детали. Так как сходящая стружка скользит не по вершине резца, а по передней поверхности нароста, фактический передний угол лезвия увеличивается (рис. 2), что способствует облегчению процесса резания. Изменение фактического угла резания вызывает изменение характера процесса образования стружки.
Рис. 2. Влияние нароста на
величину переднего угла и
толщину среза
В случае свешивания вершины нароста над задней поверхностью инструмента изменяется фактическая толщина среза. Фактическая толщина среза . Размеры нароста зависят от соотношения сил трения между об­разующейся стружкой и передней поверхностью лезвия инструмента и сил сцепления (сопротивления сдвигу) обрабатываемого и инструментального материалов; чем больше сила трения превышает силу сцепления, тем больше размеры нароста.

## Slide 4
С помощью скоростной киносъемки установлено, что в большинстве случаев нарост – образование нестабильное. В каждой точке режущей кромки он возникает, увеличивается до максимальной высоты, затем частично или полностью разрушается, причем частота срывов может достигать 1000 или даже 2000 Гц.
Нарост не следует путать с налипами. Налипы появляются на передней поверхности при резании практически всегда. Они представляют собой вытянутые вдоль направления схода стружки наслоения длиной до 10 мкм, высотой 3...5 мкм, шириной 5...10 мкм. При резании с наростом вблизи него возникают налипы, размеры которых в 2-3 раза больше указанных. Отличительная особенность налипов – соответствие их структуры структуре обрабатываемого материала.
На определенных стадиях жизненного цикла нароста фактический передний угол может принимать отрицательные значения.
Следует отметить, что нарост оказывает некоторое положительное влияние на процесс резания:
при резании с наростом увеличивается фактически передний угол инструмента ( , см. рис. 2). Это приводит к уменьшению деформаций, а следовательно, и к уменьшению работы, затрачиваемой на резание. Как показывают исследования, при резании с наростом силы и температуры резания снижаются;
так как нарост тверже обрабатываемого материала, то он играет роль нового режущего лезвия, предохраняющего режущий инструмент от износа. При малых толщинах срезаемого слоя в некоторых случаях резание осуществляется исключительно наростом (при протягивании с = 2–10 мкм нарост обеспечивает

## Slide 5
шероховатость протянутой поверхности на уровне 10-го класса).
Однако в большинстве случаев неблагоприятное влияние нароста на процесс резания сводит на нет указанные выше преимущества:
нарост, периодически возникая и срываясь, возбуждает вибрации в технологической системе, что вызывает колебания нагрузок и температуры на поверхностях резца и способствует выкрашиванию лезвия;
остатки сорвавшегося нароста, попадая через заднюю поверхность резца на обработанную поверхность, образуют на ней налипы, увеличивающие ее шероховатость. Это недопустимо при получистовой и чистовой обработке.
Отмеченные недостатки в большинстве случаев делают наростообразование явлением нежелательным для процесса резания, по­этому с наростом необходимо бороться, особенно при чистовой обработке.
Однако при резании весьма вязких сталей аустенитного класса (нержавеющих и жаропрочных) нарост продолжительное время не срывается и облегчает операцию обдирки. Следует иметь в виду, что нарост не образуется при резании серого чугуна и других хрупких металлов, когда образуется мелкая стружка, а также при прерывистом резании, когда нарост не успевает образоваться.
Существуют следующие меры борьбы с наростом.
1. Применение высоких скоростей резания.
В зависимости от условий резания и физико-механических свойств обрабатываемого материала имеется зона скоростей резания, при которой образуется интенсивный нарост (рис. 3) ( = 0,2–0,4 м/с).

## Slide 6
Для уменьшения наростообразования необходимо увеличить скорость резания или уменьшить. При малых скоростях наростообразование уменьшается вследствие невысоких температур в зоне резания. При высоких скоростях под действием тепла нарост становится весьма пластичным и образует тонкий надрезцовый слой, который из-за малых сил трения не задерживается на передней поверхности.
Рис. 3. Влияние скорости резания на высоту нароста
2. Увеличение переднего угла резца.
Если увеличивать передний угол до максимально возможной по условиям прочности режущего клина величины, то нарост не образуется при любых скоростях резания.

## Slide 7
3.Тщательная доводка передней поверхности инструмента для уменьшения ее шероховатости.
4. Применение смазочно-охлаждающих сред.
Последние три мероприятия направлены на снижение сил трения на контакте «стружка – передняя поверхность» и температуры в зоне резания. Экспериментально установлено, что при резании пластичных материалов – углеродистых сталей и труднообрабатываемых сталей и сплавов – нарост имеет максимальную высоту при значениях скорости резания, при которых температура резания находится в пределах 300—350 0С. При температуре резания высота нароста H уменьшается до нуля.