## Slide 1
Лекция 8
СВЕРЛЕНИЕ
Сверление - это процесс получения резанием глухих и сквозных цилиндрических отверстий в сплошном материале, осуществляемый на сверлильных и токарных станках. Если диаметр отверстия, которое требуется получить в процессе обработки, D > 30 мм, то для его изготовления используют два сверла. Первое - для сверления (d1 =0,2...0,4D) а второе - для рассверливания (d2 = D). При обработке отверстий сверлами из быстрорежущих сталей обеспечивается точность в пределах 11... 13 квалитетов и шероховатость поверхности Rz = 80...32 мкм. Сверла с пластинами из твердых сплавов, работающие на более высоких скоростях резания, обеспечивают обработку отверстий с точностью по 8... 11 квалитетам и шероховатостью поверхности Rz = 40...20 мкм. В нашей стране принята единая градация диаметров сверл, регламентируемая ГОСТ 885-77 и охватывающая практически все размеры отверстий до 80 мм.

## Slide 2
Выпускаются следующие разновидности сверл: спиральные, перовые, одностороннего резания (пушечные), кольцевые и комбинированные.
Наибольшее распространение при обработке отверстий глубиной до (5... 10)d получили спиральные, или винтовые, сверла. Конструкция спирального сверла с коническим хвостовиком приведена на рис. 2. Спиральное сверло состоит из рабочей части l и хвостовика lХ. На рабочей части, в свою очередь, можно выделить режущую часть lP и направляющую часть lН. Для выбивания сверл с коническим хвостовиком из отверстия шпинделя предусмотрена лапка lЛ. Между рабочей частью и коническим хвостовиком сверла довольно часто имеется переходная часть сверла в виде шейки lШ . Спиральные сверла могут иметь цилиндрический хвостовик (при диаметре d = 0,1...20 мм) или конический хвостовик (при d = 6...80 мм). На рис. 2. показана конструкция спирального сверла с коническим хвостовиком.

## Slide 3
Рис. 2. Конструкция спирального сверла с коническим хвостовиком
ГЕОМЕТРИЯ СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА
Рабочая часть сверла осуществляет процесс резания и отвод стружки из отверстия, формирует поверхность обрабатываемого отверстия и направляет сверло при обработке. Она выполняется в виде двух зубьев, образованных спиральными канавками и cвязанных между собой сердцевиной диаметром dC (рис. 3), величина которого составляет 0,12...0,3 от диаметра сверла. Режущая часть сверла выполнена в виде усеченного конуса и имеет два режущих лезвия. На режущем лезвии следует различать (см. рис. 3): 1 – переднюю поверхность Аγ, 2 - главную заднюю поверхность Аα .

## Slide 4
Рис.3. Рабочая часть спирального
сверла
На направляющей части располагаются две вспомогательные задние поверхности А1α (направляющие ленточки 3), выступающие над спинкой сверла 7. Передние поверхности представляют собой линейчатые винтовые поверхности, плавно сопрягающиеся с поверхностями стружкоотводящих канавок. Главные задние поверхности обращены к поверхности резания. Направляющие ленточки обеспечивают в процессе резания направление движения сверла параллельно оси обрабатываемого отверстия,

## Slide 5
их величина составляет fл=(0,06...0,07)·d. Режущая часть сверла имеет пять режущих кромок: две главные 4, две вспомогательные 5 и поперечную перемычку 6. Главные режущие кромки образуют между собой угол при вершине сверла 2φ (φ - угол в плане режущей кромки, равный половине угла при вершине). Величина этого угла при обработке конструкционных сталей нормальной прочности и чугуна равна 116...118°.
Условия отвода стружки и охлаждения сверла в значительной мере зависят от размеров и формы поперечного сечения канавок, от шероховатости их поверхностей и угла наклона винтовых канавок ω. Под углом наклона винтовых канавок понимают угол между осью сверла и касательной к направляющей кромке ленточки сверла. Величина этого угла в зависимости от диаметра и свойств обрабатываемых материалов выбирается в пределах ω=18...30°.

## Slide 6
Поперечная кромка образуется в результате заточки задних поверхностей. Величина ее наклона составляет обычно ψ= 55°. Геометрия режущей части сверла рассматривается в главной секущей (Рτ -Рτ) и осевой (рабочей (РS -РS)) плоскостях.
В главной секущей плоскости геометрия сверла характеризуется передним углом γ и задним углом α. Передний угол γ - это угол между касательной к передней поверхности в какой-либо точке режущей кромки, например А, и основной плоскостью (Рυ -Рυ).
Задний угол α- это угол между касательной к задней поверхности в какой-либо точке режущей кромки и плоскостью резания (Рn -Рn). Для удобства контроля задний угол рассматривают и измеряют в осевой плоскости (РS -РS). Этот угол α0 представляет собой угол между касательной к задней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и касательной в этой же точке к окружности, образующейся при ее вращении вокруг оси сверла. В отличие от резцов передний и задний углы сверла не остаются постоянными по длине режущей кромки.

## Slide 7
Изменения переднего угла связаны с тем, что передняя поверхность сверла, как правило, представляет собой винтовую поверхность, и величина переднего угла определяется углом наклона винтовой линии, который от периферии к центру сверла уменьшается, а следовательно, уменьшается и передний угол. Вторая причина, вызывающая изменение переднего и заднего углов сверла, связана с кинематикой резания, а именно: с наличием движения подачи. Если учесть движение подачи, то оказывается, что действительный передний угол сверла по сравнению с полученным при заточке увеличивается, а действительный задний угол уменьшается, и тем значительнее, чем ближе рассматриваемая точка к центру сверла. Увеличение действительного переднего угла существенно не отражается на работоспособности сверла, а уменьшение действительного заднего угла, напротив, приводит к увеличению площади контакта по задней поверхности сверла и более интенсивному его износу, особенно вблизи его поперечной кромки.

## Slide 8
Во избежание этого сверла затачивают таким образом, чтобы задний угол в статическом состоянии увеличивался по мере приближения к оси сверла: на периферии угол α0 делают равным 8...12° с постепенным его увеличением к центру до 20...25°.
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
Процесс сверления совершается при двух совместных движениях: вращательном движении сверла или заготовки (главное движение DГ) и поступательном движении сверла вдоль его оси (движение подачи Ds). На рис. 4 показана схема резания при сверлении. Скорость главного движения определяет скорость резания и (м/мин), максимальная величина которой рассчитывается по формуле:
где d - диаметр сверла или обрабатываемого отверстия D, мм;
n - частота вращения сверла или заготовки, об/мин.
Скорость поступательного движения сверла (движения подачи) характеризуют величиной подачи S.

## Slide 9
Различают три вида подач: SM - минутную подачу, мм/мин; SO - подачу на один оборот, мм/об; SZ - подачу на один зуб, мм/зуб, где z - число режущих зубьев (у сверл, как правило, два).
Рис. 4. Элементы режима
резания при сверлении
Глубина резания при сверлении t=0,5D, мм.
Толщина срезаемого слоя az (мм) - это
минимальное расстояние между двумя
последовательными положениями режущей
кромки за один оборот сверла, измеренное
перпендикулярно режущей кромке:
Ширина срезаемого слоя bz (мм) измеряется
вдоль режущей кромки сверла и равна ее
длине:
Площадь поперечного сечения f (мм2), приходящаяся на обе режущие кромки, определяется по формуле:

## Slide 10
ОСОБЕННОСТИ ИЗНОСА СВЕРЛ
В результате воздействия нормальных и касательных напряжений,
высоких температур и относительного перемещения контактные поверхности инструмента в процессе его эксплуатации изнашиваются. Лимитирующими являются абразивный и адгезионный износы. Износ сверл происходит в результате трения задних поверхностей о поверхность резания, стружки о переднюю поверхность, направляющих ленточек об обработанную поверхность и смятия поперечной кромки. Сверла изнашиваются (рис. 5): одновременно по задней 2 и передней 1 поверхностям при обработке сталей; по уголкам 3 - при сверлении хрупких материалов; по ленточке 4 - при сверлении вязких материалов; по лезвию перемычки 5 - при неправильной заточке и её чрезмерной длине.
Наиболее опасный износ - по уголкам и ленточке, так как при большом износе для восстановления сверла требуется стачивать значительную его часть. Наибольшее влияние на износ оказывает скорость резания и в меньшей степени подача.

## Slide 11
Рис. 5. Износ сверл
Поэтому при сверлении рекомендуется работать с большими подачами и малыми скоростями. Как и при точении, за допустимую величину износа при сверлении принимают износ по задней поверхности инструмента, который характеризуется высотой площадки износа h3. При обработке конструкционных сталей быстрорежущими сверлами h3 – 1…1,5 мм, а при обработке твердосплавными - h3 = 0,4...0,8 мм

## Slide 12
Под стойкостью сверла понимается время работы сверла до затупления – от переточки до переточки. Стойкость сверла неразрывно связана с его износом и зависит от тех же факторов, что
и износ: от свойств обрабатываемого материала, материала режущей части сверла, его геометрии, диаметра сверла, скорости резания, подачи и глубины просверливаемого отверстия.
Зависимость стойкости сверла от скорости резания, диаметра сверла и подачи является весьма сложной и может быть выражена следующей формулой:
В практике эксплуатации сверл при всех прочих равных условиях норма стойкости сверл увеличивается с увеличением их диаметра.
Сверла больших диаметров допускают более высокие нормы стойкости, а при одной и той же стойкости – большие скорости резания, чем сверла меньших диаметров. Объясняется это тем, что при увеличении диаметра увеличивается масса сверла, отводящая тепло от поверхности трения;

## Slide 13
увеличивается также объем стружечных канавок, вследствие чего облегчается подвод смазочно-охлаждающей жидкости к режущим кромкам, уменьшается износ сверл.
Влияние подачи на стойкость и скорость резания при сверлении такое же, как и при точении: с увеличением подачи для сохранения одинаковой стойкости сверла следует соответственно снижать скорость резания.
С увеличением глубины просверливаемого отверстия стойкость сверла понижается, что вызывается главным образом ухудшением его работы: ухудшается отвод тепла, повышается трение стружки о стенки канавок, затрудняется подвод СОЖ в режущим кромкам и т.д.